ОАО «Завод Универсал» 654084,   Россия,     Кемеровская обл.,

г. Новокузнецк, Кузнецкое шоссе, 20

тел. (3843) 34-56-68    факс (3843) 34-38-72

e-mail: oao@zavoduniversal.ru,

адрес в Интернете: www.zavoduniversal

ОАО «Завод Универсал»

654084,   Россия,     Кемеровская обл.,

г. Новокузнецк, Кузнецкое шоссе, 20

тел. (3843) 34-56-68    факс (3843) 34-38-72

e-mail: oao@zavoduniversal.ru,

адрес в Интернете: www.zavoduniversal

Плитка тротуарная полимерпесчаная

ТУ 5846-001-00288411-06

Плитка тротуарная полимерпесчаная

ТУ 5846-001-00288411-06

ПАСПОРТ

ПАСПОРТ

1. Общие сведения.

Плитка тротуарная полимерпесчаная изготовлена из мелкозернистого песка и измельченного полимера   и   предназначена  для покрытия тротуаров, остановок общественного транспорта, садовых, парковых и пешеходных дорожек, дворов, облицовки газонов, клумб и т.д.

Условное обозначение продукции : «Плитка тротуарная  полимерпесчаная» (ПТП), «Бордюр полимерпесчаный» (БП).

1. Общие сведения.

Плитка тротуарная полимерпесчаная изготовлена из мелкозернистого      песка и измельченного полимера   и   предназначена   для покрытия   тротуаров, остановок общественного транспорта, садовых, парковых и пешеходных дорожек, дворов, облицовки газонов, клумб и т.д.

Условное обозначение продукции : «Плитка тротуарная      полимерпесчаная» (ПТП), «Бордюр полимерпесчаный» (БП).

2.Основные размеры.

2.Основные размеры.

| Размеры габаритные, мм длина ширина высота | Масса одной штуки, кг. | Число изделий для плитки - на 1единицу площади, для бордюра - на 1п.м, штук |
| --- | --- | --- |
| Плитка тротуарная |
| 350±5 | 350±5 | 45±2 | 9±0,35 | 9 штук на 1,1 м2 |
| 350±5 | 350±5 | 30±2 | 6,3±0,30 | 9 штук на 1,1 м2 |
| 350±5 | 350±5 | 22±1 | 3,7±0,15 | 9 штук на 1,1 м2 |
| Бордюр |
| 400±5 | 90±3 | 75±3 | 3,5±0,20 | 2,5 |
| Плитка двух композитная «КЛЕВЕР» |
| 350±3 | 350±3 | 31±2 | 4,5±0,20 | 12 штук на 0,96 м2 (6 больших шт. + 6 маленьких шт.) |
| 261,6 | 261,6 | 31±2 | 2,5±0,15 |  |

| Размеры габаритные, мм длина ширина высота | Масса одной штуки, кг. | Число изделий для плитки - на 1единицу площади, для бордюра - на 1п.м, штук |
| --- | --- | --- |
| Плитка тротуарная |
| 350±5 | 350±5 | 45±2 | 9±0,35 | 9 штук на 1,1 м2 |
| 350±5 | 350±5 | 30±2 | 6,3±0,30 | 9 штук на 1,1 м2 |
| 350±5 | 350±5 | 22±1 | 3,7 ±0,15 | 9 штук на 1,1 м2 |
| Бордюр |
| 400±5 | 90±3 | 75±3 | 3,5±0,2 | 2,5 |
| Плитка двух композитная «КЛЕВЕР» |
| 350±3 | 350±3 | 31±2 | 4,5±0,20 | 12 штук на 0,96 м2 (6 больших шт. + 6 маленьких шт.) |
| 261,6 | 261,6 | 31±2 | 2,5±0,15 |  |

3.Транспортирование. Хранение. Гарантия.

3.Транспортирование. Хранение. Гарантия.

- Плитку и бордюр транспортируют всеми видами
транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов,
действующими на данном виде транспорта.

- При погрузке, транспортировании и разгрузке изделий
должны соблюдаться условия, исключающие возможность
механических повреждений и загрязнения изделий.

- Плитку разрешается хранить как в закрытом помещении,
так и на открытом воздухе.

- Гарантийный срок при соблюдении требований,
предусмотренных ТУ 5846-001-00288411-06 - 5 лет со дня
ввода изделия в эксплуатацию.

Средний срок службы плитки не менее 20 лет.

- Плитку и бордюр транспортируют всеми видами
транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов,
действующими на данном виде транспорта.

- При погрузке, транспортировании и разгрузке изделий
должны соблюдаться условия, исключающие возможность
механических повреждений и загрязнения изделий.

- Плитку разрешается хранить как в закрытом помещении, так и на открытом воздухе.

3.4.Гарантийный срок при соблюдении требований,
предусмотренных ТУ 5846-001-00288411-06 - 5 лет со дня

ввода изделия в эксплуатацию.

Средний срок службы плитки не менее 20 лет.

4.Свидетельство о приемке.

№ партии_________ Дата изготовления ___________

Вес (брутто)_______________кг

Штамп ОТК______________      Дата_____________

4.Свидетельство о приемке.

№ партии_________ Дата изготовления___________

Вес (брутто)_______________кг

Штамп ОТК______________      Дата_____________