ОАО «Завод Универсал» 654084,   Россия,     Кемеровская обл.,

г. Новокузнецк, Кузнецкое шоссе, 20

ОАО «Завод Универсал»

654084,   Россия,     Кемеровская обл.,

г. Новокузнецк, Кузнецкое шоссе, 20

Черепица  полимерпесчаная

ТУ 5756-57282389-001-01

Черепица  полимерпесчаная

ТУ 5756-57282389-001-01

ПАСПОРТ

ПАСПОРТ

1. Общие сведения.

Черепица  полимерпесчаная изготовлена из мелкозернистого песка и измельченного полиэтилена   и   предназначена  для устройства кровель зданий общего назначения.

Условное обозначение продукции : «Черепица полимерпесчаная»

(черепица рядовая  ЧПР, черепица коньковая ЧПК).

1. Общие сведения.

Черепица полимерпесчаная изготовлена из мелкозернистого песка и измельченного полиэтилена   и   предназначена   для устройства кровель зданий общего назначения.

Условное обозначение продукции : «Черепица полимерпесчаная»

(черепица рядовая  ЧПР, черепица коньковая ЧПК).

2.Основные размеры.

2.Основные размеры.

| Размеры габаритные, мм длина ширина | Размеры кроющие, мм длина ширина | Масса одной штуки, не более кг (не боболболее) | Число черепиц для ЧПР на1 м², для ЧПКна1п.м., штук | Масса черепиц для ЧПР на1 м², для ЧПКна1п.м., кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Черепица рядовая (ЧПР) |
| 400±5 | 310±5 | 355±5 | 293±3 | 1,85±0,05 | 9,5 | 17,5±0,5 |
| Черепица коньковая (ЧПК) |
| 315±5 | 200±3 220±3 | 300±5 | 200±3 220±3 | 1,6±0,05 | 3,3 | 5,28±0,2 |

| Размеры габаритные, мм длина ширина | Размеры кроющие, мм длина ширина | Масса одной штуки, не более кг (не боболболее) | Число черепиц для ЧПР на1 м², для ЧПКна1п.м., штук | Масса черепиц для ЧПР на1 м², для ЧПКна1п.м., кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Черепица рядовая (ЧПР) |
| 400±5 | 310±5 | 355±5 | 293±3 | 1,85±0,05 | 9,5 | 17,5±0,5 |
| Черепица коньковая (ЧПК) |
| 315±5 | 200±3 220±3 | 300±5 | 200±3 220±3 | 1,6±0,05 | 3,3 | 5,28±0,2 |

З.Транспортирование. Хранение.

3.Транспортирование. Хранение.

- Черепицу транспортируют всеми видами
транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов,
действующими на данном виде транспорта.

- При погрузке, транспортировании и разгрузке изделий
должны соблюдаться условия, исключающие возможность
механических повреждений и загрязнения изделий.

- Черепицу разрешается хранить как в закрытом помещении, так и на открытом воздухе.

- Гарантийный срок при соблюдении требований,
предусмотренных ТУ 5756-57282389-001-01 - 5 лет со дня
ввода изделия в эксплуатацию.

Средний срок службы черепицы не менее 20 лет.

- Черепицу транспортируют всеми видами
транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов,
действующими на данном виде транспорта.

- При погрузке, транспортировании и разгрузке изделий
должны соблюдаться условия, исключающие возможность
механических повреждений и загрязнения изделий.

- Черепицу разрешается хранить как в закрытом помещении, так и на открытом воздухе.

3.4.	Гарантийный срок при соблюдении требований,
предусмотренных ТУ 5756-57282389-001-01 -5 лет со дня

ввода изделия в эксплуатацию.

Средний срок службы черепицы не менее 20 лет.

4.Свидетельство о приемке.

№ партии_________ Дата изготовления ___________

Вес (брутто)_______________кг

Штамп ОТК______________      Дата_____________

4.Свидетельство о приемке.

№ партии_________ Дата изготовления___________

Вес (брутто)_______________кг

Штамп ОТК______________      Дата_____________